## Slide 1: Mise en perspective didactique d’un dossier de recherche
Grégory Setnikar
Agrégation externe spéciale Physique-Chimie option physique
14 Juin 2025

## Slide 2: Parcours et expériences
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon

## Slide 3: Parcours et expériences
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
Objectif enseigner

## Slide 4: Parcours et expériences
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
Objectif enseigner

## Slide 5: Parcours et expériences
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
Rafraîchissement et approfondissement de mes connaissances en physique et en chimie

## Slide 6: Parcours et expériences
Tuteur durant la 3ème année
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
130h d’enseignement (TD/TP/APP)

## Slide 7: Parcours et expériences
Tuteur durant la 3ème année
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
130h d’enseignement (TD/TP/APP)
Points clés du Label Recherche et Enseignement
Formation à la pédagogie et à une approche réflexive du métier d’enseignant
Formation à la communication scientifique (MT180)
Organisation d’un événement de vulgarisation scientifique (Les Tribulations Savantes)

## Slide 8: Parcours et expériences
Tuteur durant la 3ème année
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
130h d’enseignement (TD/TP/APP)
Sujet de thèse:
« À la recherche du mode de Higgs supraconducteur»

## Slide 9: Mécanisme de Higgs

## Slide 10: Mécanisme de Higgs
Symétrie par rotation autour de l’axe des ordonnées

## Slide 11: Mécanisme de Higgs

## Slide 12: Mécanisme de Higgs
Symétrie par rotation autour de l’axe des ordonnées brisée
Émergence du champ de Higgs

## Slide 13: Analogie avec la physique des particules
 | Physique des particules | Supraconductivité
Système avant brisure de symétrie | Univers primordial (t=10−12s) de symétrie SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y | Métal supraconducteur pour T>TC de symétrie U(1)EM
Symétrie brisée | SU(2)L × U(1)Y | U(1)EM
Système après brisure de symétrie | Univers actuel de symétrie SU(3)C × U(1)EM | Métal supraconducteur pour T<TC sans aucune symétrie résiduelle
Température de transition | 1 × 1015 K | TC (1 − 250K)
Énergie | 125 GeV | 2∆ (≈10 meV)
Donne une masse | aux bosons W±, Z0 | au photon

## Slide 14: Analogie avec la physique des particules
 | Physique des particules | Supraconductivité
Système avant brisure de symétrie | Univers primordial (t=10−12s) de symétrie SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y | Métal supraconducteur pour T>TC de symétrie U(1)EM
Symétrie brisée | SU(2)L × U(1)Y | U(1)EM
Système après brisure de symétrie | Univers actuel de symétrie SU(3)C × U(1)EM | Métal supraconducteur pour T<TC sans aucune symétrie résiduelle
Température de transition | 1 × 1015 K | TC (1 − 250K)
Énergie | 125 GeV | 2∆ (≈10 meV)
Donne une masse | aux bosons W±, Z0 | au photon

## Slide 15: Analogie avec la physique des particules
 | Physique des particules | Supraconductivité
Système avant brisure de symétrie | Univers primordial (t=10−12s) de symétrie SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y | Métal supraconducteur pour T>TC de symétrie U(1)EM
Symétrie brisée | SU(2)L × U(1)Y | U(1)EM
Système après brisure de symétrie | Univers actuel de symétrie SU(3)C × U(1)EM | Métal supraconducteur pour T<TC sans aucune symétrie résiduelle
Température de transition | 1 × 1015 K | TC (1 − 250K)
Énergie | 125 GeV | 2∆ (≈10 meV)
Donne une masse | aux bosons W±, Z0 | au photon
Point commun
Le (mode) boson de Higgs correspond à une (quasi-)particule sans spin et sans charge, et donc non observable directement !

## Slide 16: Pourquoi étudier le mode de Higgs ?
Pour la physique de la matière condensée
Comprendre la supraconductivité
Comprendre le mécanisme d’observabilité

## Slide 17: Pourquoi étudier le mode de Higgs ?
Pour la physique de la matière condensée
Comprendre la supraconductivité
Comprendre le mécanisme d’observabilité
Pour la physique des hautes énergies
Secteur du Higgs toujours très actif → étude via une analogie intéressante
Potentiellement un test de théorie non accessible au CERN actuellement

## Slide 18: Comment observer l’invisible ?
Trois ingrédients
Spectroscopie Raman (à basse énergie)
Matériau supraconducteur (cryogénie)
Un autre ordre électronique (matériaux complexes)
Observer la signature d’un ordre électronique se modifier au passage dans l’ordre supraconducteur…
… trace d’un mode de Higgs !

## Slide 19: Spectroscopie Raman
Processus de diffusion
Rayleigh (diffusion élastique)

## Slide 20: Spectroscopie Raman
Processus de diffusion
Rayleigh (diffusion élastique)
Raman (diffusion inélastique)
Stokes (création d’une excitation)

## Slide 21: Spectroscopie Raman
Processus de diffusion
Rayleigh (diffusion élastique)
Raman (diffusion inélastique)
Stokes (création d’une excitation)
Anti-Stokes (annihilation d’une excitation)

## Slide 22: Spectroscopie Raman
Processus de diffusion
Le signal Rayleigh est 106 fois plus intense comparé au signal Raman
Rayleigh (diffusion élastique)
Raman (diffusion inélastique)
Stokes (création d’une excitation)
Anti-Stokes (annihilation d’une excitation)

## Slide 23: Spectroscopie Raman
Processus de diffusion
Le signal Rayleigh est 106 fois plus intense comparé au signal Raman
Rayleigh (diffusion élastique)
Raman (diffusion inélastique)
Stokes (création d’une excitation)
Anti-Stokes (annihilation d’une excitation)

## Slide 24: Comment sonder les basses énergies ?

## Slide 25: Comment sonder les basses énergies ?

## Slide 26: Comment sonder les basses énergies ?

## Slide 27: Cryogénie

## Slide 28: Transposition didactique: optique ondulatoire
Exercice illustrant une application de la diffraction: le filtrage spatial
Redonner les hypothèses correspondantes aux conditions de Fraunhofer.
Calculer l’amplitude du champ électrique au point M.
En déduire que l’intensité prend la forme suivante:
Quel est l’influence du paramètre « a » sur la figure de diffraction ?
Pour un laser incident vert, quel est le critère sur « a » pour maximiser l’intensité en sortie ?

## Slide 29: Transposition didactique: filtre interférométrique
Un interféromètre de Michelson est monté en lame d'air et est éclairé par une source de lumière blanche étendue.
On intercale un filtre jaune laissant passer la lumière au voisinage de λ = 580 nm et de bande passante Δλ.
On projette la figure d'interférences obtenue sur un écran. On translate un des miroirs à vitesse v = 1,0 μm.s-1 constante et on enregistre l'éclairement E(t) au centre de la figure d'interférences.
On obtient le graphe ci-contre où l'unité de temps en abscisse est la seconde.
En déduire une mesure approchée de la longueur de cohérence L* de la source de lumière jaune équivalente à la source blanche munie du filtre jaune.
    Solution: On note t1 = -5s et t2 = 5s les instants où il y a brouillage, soit une durée Δt = t2 – t1 = 10 s.
    Or on sait que lorsqu'il y a brouillage, la différence de marche (égale à deux fois la distance entre les miroirs) est égale à la longueur de cohérence L*.
    Ainsi: L* = 2ν(- t1) = 2ν t2 et donc L* = νΔt = 10 μm.
En déduire une valeur approchée de la bande passante Δλ du filtre.
Solution: On sait que le temps de cohérence τc et la bande passante Δν d’un filtre sont reliés par: τc Δν ≈ 1
Or λ= c/ν donc Δν = c/λ2 Δλ
Et L* = c τc
D’où Δλ = ≈ 1 soit Δλ = λ2/L*.
A.N: Δλ = 33.64 nm >> Δλ ≈ 0.1nm des raies émises par une lampe spectrale.

## Slide 30: Transposition didactique: la cryogénie

## Slide 31: Comment observer l’invisible ?
Trois ingrédients
Spectroscopie Raman (à basse énergie)
Matériau supraconducteur (cryogénie)
Un autre ordre électronique (matériaux complexes)
Observer la signature d’un ordre électronique se modifier au passage dans l’ordre supraconducteur…
… trace d’un mode de Higgs !

## Slide 32: Comment observer l’invisible ?
Trois ingrédients
Spectroscopie Raman (à basse énergie)
Matériau supraconducteur (cryogénie)
Un autre ordre électronique (contraint le matériau)
Observer un ordre électronique se déformer au passage dans l’ordre supraconducteur…
… trace d’un mode de Higgs !

## Slide 33: Onde de densité de charge
Avant transition :
Densité
électronique
Ions

## Slide 34: Onde de densité de charge
Avant transition :
Après transition :
Onde de densité de charge
Densité
électronique
Ions

## Slide 35: Onde de densité de charge
Avant transition :
Après transition :
Onde de densité de charge
Amplitudon
Densité
électronique
Ions

## Slide 36: Observations passées du mode de Higgs
Concrètement ?
L’amplitudon voit son intensité diminuer au profit d’un nouveau pic en rentrant dans la phase supraconductrice !

## Slide 37: Observations passées du mode de Higgs
Concrètement ?
L’amplitudon voit son intensité diminuer au profit d’un nouveau pic en rentrant dans la phase supraconductrice !
Cette signature n’existe que lors de la coexistence des phases !
Grasset et al, 2018

## Slide 38: Observations passées du mode de Higgs
Concrètement ?
L’amplitudon se déforme en rentrant dans la phase supraconductrice !
Cette déformation n’existe que lors de la coexistence des phases !

## Slide 39: Problématiques de mon travail
Approfondir l’étude du mécanisme d’observabilité indirecte par le biais de l’étude de nouvelles familles de composés :
Les A15 (« A3B» ;V3Si, Nb3Sn,…) : transition martensitique + supraconductivité
Objectifs
V3Si
Batterman et al, 1966

## Slide 40: Problématiques de mon travail
Approfondir l’étude du mécanisme d’observabilité indirecte par le biais de l’étude de nouvelles familles de composés :
Les A15 (« A3B» ;V3Si, Nb3Sn,…) : transition martensitique + supraconductivité
Objectifs
Tanaka et al, 2012
Hackl et al, 1983

## Slide 41: Problématiques de mon travail
Approfondir l’étude du mécanisme d’observabilité indirecte par le biais de l’étude de nouvelles familles de composés :
Les A15 (V3Si, Nb3Sn,…) : transition martensitique + supraconductivité
Les Cuprates (YBa2Cu3O6+x, …) : onde de densité de charge + supraconductivité
Objectifs
YBa2Cu3O6 YBa2Cu3O7

## Slide 42: Problématiques de mon travail
Approfondir l’étude du mécanisme d’observabilité indirecte par le biais de l’étude de nouvelles familles de composés :
Les A15 (V3Si, Nb3Sn,…) : transition martensitique + supraconductivité
Les Cuprates (YBa2Cu3O6+x, …) : onde de densité de charge + supraconductivité
Objectifs
Uchida et al, 2021
Julien, 2015

## Slide 43: Problématiques de mon travail
Approfondir l’étude du mécanisme d’observabilité indirecte par le biais de l’étude de nouvelles familles de composés :
Les A15 (V3Si, Nb3Sn,…) : transition martensitique + supraconductivité
Les Cuprates (YBa2Cu3O6+x, …) : onde de densité de charge + supraconductivité
Objectifs
Uchida et al, 2021
Julien, 2015

## Slide 44: Problématiques de mon travail
Approfondir l’étude du mécanisme d’observabilité indirecte par le biais de l’étude de nouvelles familles de composés :
Expérimentalement
Étudier les composés A15 pour savoir quand et pourquoi la transition martensitique apparaît
Mettre en place une cellule Raman haute pression pour étudier les A15
Étude exploratoire des composés cuprates
Les A15 (V3Si, Nb3Sn,…) : transition martensitique + supraconductivité
Les Cuprates (YBa2Cu3O6+x, …) : onde de densité de charge + supraconductivité
Objectifs

## Slide 45: Étude des A15: travail préparatoire

## Slide 46: Résultats préliminaires

## Slide 47: Résultats cuprates

## Slide 48: Résultats cuprates

## Slide 49: Résultats cuprates
En résumé:
Étude en fonction de la température, du champ magnétique, de l’orientation du champ électrique incident, du temps d’illumination, du dopage
Important travail de modélisation et de bibliographie

## Slide 50: Résultats cuprates
En conclusion
Hypothèse d’un mode de Higgs a priori non retenue

## Slide 51: Résultats cuprates
En conclusion
Hypothèse d’un mode de Higgs a priori non retenue
Phonon possédant une interaction complexe avec les électrons
Travaux expérimentaux et théoriques en cours

## Slide 52: Résultats cuprates

## Slide 53: Bilan de compétences
Scientifiques
Construction d’une expérience et mise en place d’un protocole
Expertise en physique expérimentale (en particulier en optique)
Patience/Minutie
Adaptabilité
Expérimentales
Numériques
Modélisation et simulation
Développement d’outils numériques et travail collaboratif (site web de calcul des règles de sélection Raman par exemple)
Exploration de nombreux domaines de la physique
Expertises dans des thématiques variées directement transposables en CPGE, à l’université, ou dans le secondaire

## Slide 54: Apprentissage Par Problèmes (APP)
«L'apprentissage par problèmes est une méthode pédagogique centrée sur l'apprenant, dans laquelle les étudiants et étudiantes apprennent en travaillant sur la compréhension ou la résolution d'un problème réaliste et complexe.»
https://enseigner.u-bordeaux.fr/pedagogie-universitaire/pedagogies-actives/apprentissage-par-proble

## Slide 55: Apprentissage Par Problèmes (APP)
«L'apprentissage par problèmes est une méthode pédagogique centrée sur l'apprenant, dans laquelle les étudiants et étudiantes apprennent en travaillant sur la compréhension ou la résolution d'un problème réaliste et complexe.»
https://enseigner.u-bordeaux.fr/pedagogie-universitaire/pedagogies-actives/apprentissage-par-proble

## Slide 56: Concrètement
Mise en place d’une activité en classe de première générale:

## Slide 57: Pourquoi l’agrégation ?
Pourquoi l’enseignement ?
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
Rafraîchissement et approfondissement de mes connaissances en physique et en chimie
«C'est en apprenant que l'on enseigne et en enseignant que l'on apprend »
Phil Collins

## Slide 58: Pourquoi l’agrégation ?
Pourquoi l’enseignement ?
Licence Parcours Physique
Doctorat Spécialité Matière condensée et rayonnement
Ingénieur de Recherche en calcul scientifique
Master Parcours Matière Quantique
2016-2018
Université Grenoble Alpes
2013-2016
Université Claude Bernard Lyon 1
2018-2022
Université Grenoble Alpes
2022-2024
Institut de Physique des Deux Infinis – CNRS - Lyon
Master 2 Parcours FÉADEP
2024-2025
ENS Lyon
«C'est en apprenant que l'on enseigne et en enseignant que l'on apprend »
Phil Collins

## Slide 59
Merci pour votre attention !

## Slide 60: Modèle Standard de la physique des particules
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45822232

## Slide 61: Observation du boson de Higgs
Aad et al, 2012

## Slide 62: Au-delà du modèle standard

## Slide 63: Mesures hors équilibre
Matsunaga et al, 2013

## Slide 64: Montage optique sous pression

## Slide 65: Montage optique sous pression

## Slide 66: Montage optique sous haut champ magnétique

## Slide 67: Montage optique sous haut champ magnétique

## Slide 68: Montage optique sous haut champ magnétique

## Slide 69: Système anti-vibration

## Slide 70: Détermination de la température

## Slide 71: Règle de sélection Raman

## Slide 72: Règle de sélection Raman

## Slide 73: Contribution de l’air

## Slide 74: Couplage Fano
Limonov et al, 2017

## Slide 75: Etude des échantillons V3Si

## Slide 77: Onde de densité de charge dans YBCO
Julien, 2015

## Slide 78: Diagramme de phase YBCO
Zhou et al, 2017

## Slide 79: Étude des échantillons YBCO

## Slide 80: Étude des échantillons YBCO

## Slide 81: Étude des échantillons YBCO

## Slide 82: Phonons dans YBCO

## Slide 83: Phonons dans YBCO

## Slide 84: Phonons dans YBCO

## Slide 85: Phonons dans YBCO

## Slide 86: Résultats YBCO

## Slide 87: Résultats YBCO

## Slide 88: Résultats YBCO

## Slide 89: Résultats YBCO

## Slide 90: Résultats YBCO

## Slide 91: Modélisation YBCO

## Slide 92: Modélisation YBCO

## Slide 93: Modélisation YBCO

## Slide 94: Modélisation YBCO

## Slide 95: Résultats A15

## Slide 96: Résultats A15

## Slide 97: Résultats A15